## Slide 1: リボール式防水の特徴と他の防水との比較

## Slide 2: 今日の目的
防水材の判別ができるようになる
各防水材の長所、短所を知る
リボールの長所、短所・を理解する

## Slide 3: 防水材について
アスファルト防水
シート防水
塗膜防水
ゴムシート
塩ビシート
ウレタン防水
FRP防水
リボール式防水

## Slide 4: アスファルト防水

## Slide 5: アスファルト防水の長所
歴史が長く、実績も豊富
大規模工事に向いている
耐久性がある
防水層が厚く塗膜厚が均一

## Slide 6: アスファルト防水の短所
火を使い危険(トーチ工法)
臭いが強い
重量が重い
狭い個所には不向き
貼り合わせ、立ち上がりの剥離
役物廻りの納めが難

## Slide 7: シート防水
主に加硫ゴム系(ゴムシート防水)と塩化ビニル系(塩ビシート防水)の二種類があります
改修工事に置いてこの二種類の見極めは非常に重要になります
工法は接着工法と機械固定法があります

## Slide 8: ゴムシート防水

## Slide 9: 塩ビシート

## Slide 10: 塩ビシート出隅部補強

## Slide 11: シート防水の長所
工期短縮
防水層の厚みが均一
機械固定工法によって下地を選ばず改修工事が可能

## Slide 12: シート防水の短所
継目からの剥離
複雑な箇所の納めが難しい
可塑剤の揮発でシートが縮む
風害
機械固定を打ち込む時の騒音

## Slide 13: シート貼り合わせの剥離

## Slide 14: ウレタン防水

## Slide 15: ウレタン防水のメリット
施工単価の相場が安い
複雑な施工箇所への対応ができる
シームレスな層ができる
見た目が綺麗
追従性にすぐれる

## Slide 16: ウレタン防水の短所
有機溶剤を使うので臭気がつよい
摩耗や火に弱い
塗膜厚を均一にするのに技術が必要
急勾配だとレベリングにより塗膜にばらつき
がでる
2液の為現場で撹拌混合する手間 混合不良
一日一工程しかできないため狭い個所には施工費が高くなる

## Slide 17: FRP

## Slide 18: FRPの長所
シームレスに仕上がる
硬質な為耐摩耗性に優れる
耐水性 船にも使われる

## Slide 19: FRPの短所
施工時の臭いがかなり強い
ガラスマット飛散によるかゆみの被害
硬質な為下地の追従性に難
ニ液の為撹拌混合の手間

## Slide 20: FRP合板継目の動きによる割れ

## Slide 21: 塗膜防水の長所と短所まとめ
長所
シームレスに仕上がる
複雑な形状にも施工が容易
短所
有機溶剤を使うので臭気が強く体に有害
ニ液撹拌混合する手間

## Slide 22: 塗膜防水材のデメリットを解消する防水材が
水性一液性塗膜防水材
「リボール式防水」

## Slide 23: 水性一液防水材のメリット
撹拌する手間が少ない
→品質の安定、人件費削減
施工範囲に足りるように余分に作る必要なし
→部分補修や施工の中断がしやすい
・有害物質が含まれておらず臭気もほとんどない
→住宅密集地、厨房、浴室で安全に作業できます

## Slide 24: 安全な防水材であることの施工例

## Slide 25: 厨房の防水 ・臭気がほとんどない為日中の工事が可能 ・配管廻りに防水が可能 ・リボール式防水に直接モルタルやタイルが接着する
防水したのににおいがないね （工務店 談）
塩ビ管と鉄管に防水
重要箇所

## Slide 26: キャンプ座間集合住宅浴室改修工事
室内の為有害物質が含まれていない防水材を希望していた
防水材に直接モルタルやタイルが貼れる点も評価された
外観
英語にて浴室工事と表記あり

## Slide 27: キャンプ座間
この状態に立上り合板設置
立ち上がりにリボール強化クロス

## Slide 28: キャンプ座間
有害物質が含まれていないので保護具が要らずローラーで簡単に施工
土間にモルタル直塗 その後壁にタイル貼って完了

## Slide 30: リボール式防水は有害物質が含まれておらず
施主様
近隣住民
施工業者様に対して
安心・安全な防水材です ニッコリ

## Slide 31: 水性で安全な防水材なことはわかった
けれどもFRP防水のように木造住宅に使用できないのではないか？
木造住宅は動きが強い為防水材によっては不可の場合があります

## Slide 32: 木造住宅でもちろん大丈夫です ・国土交通大臣認定屋根飛火試験 ・耐摩耗性に優れる→物干しでの頻繁な歩行にも耐える ・追従性→塗膜の柔軟性や副資材「穴あきテープ」
施工前
施工後
→

## Slide 33: FRP合板継目の動きによる割れ

## Slide 34: リボールは合板継目に穴あきテープを貼りクラック防止します

## Slide 35: 水性は接着力が悪いのでは
たしかに水性のペンで金属に字を書こうとするとインクがにじみます
また水性塗料でも金属に塗る場合は下地のプライマーは溶剤を使いますね

## Slide 36: 接着力を活かした施工例
天窓のガラスにも塗り込むことが可能
タイルの防滑の為施工

## Slide 37: 自動車工場金属屋根の防水 ・金属に強力に接着 ・勾配がついていても塗膜厚確保が容易
瓦棒（施工後９年）
煙突(施工後９年経過)

## Slide 38: あらゆる既存防水を改修工事できます

## Slide 39: 接着力を活かしてFRP防水の改修工事に ・リボール式防水は臭気が弱いので住人や近隣に迷惑が かかりません ・立ち上がりが低くても施工用具が入れば防水可能 ・サッシ下端のアルミに防水可能
施工前
施工後
→

## Slide 40: FRPサッシ下端

## Slide 41: リボールサッシ下端

## Slide 42: ウレタン防水の改修工事に ・耐摩耗性に優れます ・立ち上がりや急勾配の塗膜厚確保が容易
施工前
施工後
→

## Slide 43: ゴムシート防水の改修工事に
施工前
施工後
→

## Slide 44: 水性は耐久性が心配
たしかに一般的には溶剤の防水材や塗料の方が耐久性が高いイメージがあります

## Slide 45
リボール式防水は高品質アクリル樹脂と無機顔料により着色されている為抜群の耐候性があります。
リボール式防水は最高10年の防水材料品質保証書を発行します

## Slide 46: 車両メーカーの実施した促進耐候性試験5000時間で塗膜性に影響ある変化はなかった ・金属と旧塗膜に良好に接着 ・2ミリ厚で12000Ⅴ絶縁
猫駅長
車両屋根防水

## Slide 47: 特殊施工例

## Slide 48: 三重県国宝専修寺
１０年経過も色落ちなし

## Slide 49: 化粧室

## Slide 50: 化粧室を左官材タラソミックス仕上げ

## Slide 51: 化粧室
よく研いで完成

## Slide 52: 左官下地防水での注意点
下地の乾燥や防水層の養生に時間がかかりますので余裕を持った工期を設定してください。
湿潤の下地にリボール式防水を施工しても塗膜が形成されません。(モルタル水分計8％以下)
タイルやモルタルで保護する場合は防水工事 施工後3日以上養生してください(浴槽等水をためる箇所は5日以上)

## Slide 53: リボール式防水のメリット
有害物質を含まない安全な防水材
一液の為、混合ミスや撹拌不足がない
接着性が強いことから役物廻りの防水性に優れる
タイルやモルタルが直接防水層に密着

## Slide 54: リボール式防水のデメリット
硬化剤が含まれていないため乾燥のコントロールができない
天候により塗膜の乾燥に時間がかかる
気温5℃以下では施工できない
工程数が多い為(5工程から7工程)一般的な防水工事より単価が高くなる

## Slide 55
雨降る直前にリボール施工すると・・・

## Slide 56: 流されます！ もう一回塗ることに

## Slide 57: リボール式防水は
湿度や気温によって工期がかかる場合があります
余裕を持った工期を設定してください

## Slide 58
リボール式防水のまとめ
・有機溶剤を一切使用していない安全な防水材です
・屋根飛火試験 国土交通大臣認定取得
・プライマーがあらゆる下地に接着します
・強くしなやかな防水層です
・水性でありながら抜群の耐候性と絶縁性があります